## Slide 1
Text für Ausschreibungen
Stahlsubstrat: Baustahlgüten gemäß DIN EN 10346:2015-10 mit einer Mindeststreckgrenze von 220 N/mm² oder entsprechender Verwendbarkeitsnachweis
Art und empfohlene Mindestauflagemasse der kontinuierlichenSchmelztauchveredelung: Gemäß DIN 55634-1:2018-03 oder DIN EN 1090-4:2020-06 oder entsprechender Verwendbarkeitsnachweis
Art der organische Beschichtung der Effekt-, und Rückseite: Gemäß DIN EN 10169:2022-06 oder entsprechender Verwendbarkeitsnachweis
Duplexsystem: Gemäß DIN 55634-1:2018-03 oder DIN EN 1090-4:2020-06 oder entsprechender Verwendbarkeitsnachweis
Farbton Effektseite der organischen Beschichtung: Entsprechend des Farbtonkonzepts
UV-Beständigkeit Effektseite der organischen Beschichtung: Bauortabhängig ist die entsprechende RUV-Klasse gemäß DIN EN 10169:2022-06 festzulegen
Korrosivitätskategorie des Duplexsystems: Bauortabhängig ist die erforderliche Korrosivitätskategorie und Schutzdauer festzulegen und das entsprechende Beschichtungssystem gemäß DIN 55634-1:2018-03, DIN EN 1090-4:2020-06 oder eines entsprechenden Verwendbarkeitsnachweises auszuwählen
Art und Beständigkeit des Rückseite: Ist entsprechend der korrosiven Belastung oder der Bauteilanforderung (bspw. beschäum- und beklebbare Rückseite bei Sandwichelementen) festzulegen
EG-Sicherheitsinformationsblatt: Entsprechend des Produkts
Umweltproduktdeklaration: Entsprechend des Produkts
Weitere die Eignung und Auswahl des Beschichtungssystems betreffende Eigenschaften sind dem Grundlagenoderner GL04 | Korrosionsschutz des IFBS zu entnehmen und entsprechend der Belastung und baulichen Ausführung festzulegen.